## 附件2：

## 2026级新生军训服装技术规格及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非制式迷彩服（夏）（含长袖上衣、裤子） | 1.服装做工精细，纽扣缝线牢固，拉链灵活、结实牢靠，不掉齿，拉链应符合QB/T2173标准，往复拉动500次无掉齿、无错位、无卡滞。 2.面料由涤、棉两种组成，其中30%棉，70%涤。断裂强力≥450N（经向）/300N（纬向），撕破强力≥15N；透气率≥80mm/s。 3.耐水色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。 4.根据军训时摸、爬、滚、打的需要针距密度≥12针/3cm（明线）、≥10针/3cm（暗线）；裤裆、腋下等受力部位需双针加固。 | 7000 | 套 |
| 2 | 体能衫 | 1.含棉量25%，聚酯纤维75%，面料克重：170±10g/m²。 2.耐水色牢度≥4级。 3.透气率≥200mm/s。 | 14000 | 件 |
| 3 | 迷彩帽（带帽徽） | 1.聚酯纤维：100%。 2.耐水色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。 3.带有帽徽。 | 7000 | 顶 |
| 4 | 作训鞋 | 1.不得使用再生橡胶底，质量符合国家标准。 2.要求尺码标准，透气性好、抗菌、防臭，鞋帮和鞋底要耐磨、耐用、不脱底。 | 7000 | 双 |
| 5 | 外腰带 | 1.机织腰带。 2.成分：丙纶 100%，重量≥35g。 | 7000 | 条 |
| 6 | 马扎 | 军绿色马扎，腿部连接处用铆钉钉牢或防脱丝钉，支撑四角安装防滑套脚，尺寸为高30cm*宽26cm*长30cm，管壁厚1.10mm，外穿钢丝，穿绳尼龙织带。 | 7000 | 件 |